Технічний опис
Грунт універсальний  "GRUNT UNIVERSAL".
1. Властивості та область застосування:

· готова до застосування;
· скріплює поверхню;
· зменшує водо поглинання;

· для внутрішніх і зовнішніх робіт;

· для бетонних, цементно – вапняним, гіпсокартонним листам та іншим пористим поверхням. Використовується для скріплення верхнього шару основи.
2. Склад:  суміш водяного  акрилового латексу , силіконової смоли, силіконових гідрофобних  додатків, води з допоміжними добавками.
3. Головні характеристики:

· висока адгезія до основ, водостійка;
· поверхня паро проникна, стійка до дії лугу, еластична.
4. Технічні характеристики:

	№
	Назва показника
	Норма

	1.
	Рівень рн
	7,5 – 9

	2.
	Час висихання при температурі (20±2)оС, годин.
	1 – 4

	3.
	Розхід матеріалу, кг/м2
	0,1 – 0,2

	4.
	Густина, кг/л
	1,01 – 1,05

	5.
	Зовнішній вигляд
	рідкий розчин білого кольору


5. Рекомендації для використання: 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-2001. Перед застосуванням основу очищають від пилу, масляних плям та інших речовин, які знижують адгезію продукту до поверхні, також основа повинна бути рівною, сухою, без видимих слідів руйнування. Перед застосуванням вміст упаковки необхідно ретельно перемішати.
	Поз. №
	Основна поверхня 
	Підготовка поверхні
	Грунтування поверхні 

	1
	Штукатурка цементно – вапняна 
	Поверхня очищається від бруду і пилу. Нова штукатурка повинна бути сухою (приблизно 3 неділі після нанесення)
	Грунт універсальний "GRUNT UNIVERSAL"

	2
	Бетонні поверхні
	Не наносити на свіжі бетонні основи  (вік не менше 3 місяців з вологістю 3%). Очищається від бруду і пилу, також поверхня повинна бути рівною, сухою та без видимих слідів руйнування . 
	Грунт універсальний "GRUNT UNIVERSAL"

	3
	Термоізоляційні системи для фасадів
	Очищається від бруду і пилу, також поверхня повинна бути рівною, сухою та без видимих слідів руйнування .
	Грунт універсальний "GRUNT UNIVERSAL"

	4
	Гіпсокартонні плити
	Очищається від бруду і пилу, також поверхня повинна бути рівною, сухою та без видимих слідів руйнування .
	Грунт універсальний "GRUNT UNIVERSAL"


Примітка:
· В деяких випадках (старих, крихких або сильно поглинаючих основ) рекомендується провести тестування грунта універсальний "GRUNT UNIVERSAL" на невеликій площі, після висихання поверхня повинна не осипатися.
6.  Виконання робіт:

· Грунт універсальний "GRUNT UNIVERSAL" наносити рівномірно валиком, пензлем, щіткою або фарборозпилювачем;
· для обробки сухих, пористих і сильно поглинаючих поверхонь можливе виникнення потреби нанесення наступного шару, при чому наступний шар наносити після висихання попереднього;  
· роботи не виконувати в умовах високих температур, під прямим попаданням сонячних променів, сильного вітру;

· в залежності від умов навколишнього середовища, природи основи та якості підготовки поверхні, час висихання може бути змінений але повинен складати не менше 6 годин; 
· роботи виконувати при температурі поверхні та навколишнього середовища від +5оС до +35оС, при цьому вологість повітря повинна складати не вище 80%;

· робочі інструменти повинні бути очищенні водою, відразу після закінчення робіт. 
7. Зберігання: У фірмовій герметично закритій заводській тарі, при температурі від +5оС до +35оС. Необхідно берегти від замороження і прямої дії тепла. Гарантійний термін зберігання 12 місяців від дати виробництва.
8. Утилізація: Залишки продукту утилізувати, як будівельне сміття, а упаковку – як побутове сміття.
9. Застереження: Під час роботи захищати очі та шкіру. При попаданні продукту в очі негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.
Гарантії: Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, що наведенні в даному описі. При не правильному використанні продукту, а також застосуванню з іншою метою і умов не передбачених цим описом виробник не несе відповідальності. Інформація, що міститься в інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови використання залишаються поза його контролем. 
Грунтовка Р.CRAFTSMAN.1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010.

