Технічний опис
Штукатурка мозаїчна STRUCTURE MOSAIC
1. Властивості і область застосування:

· для нанесення декоративного оздоблення поверхонь в середині або зовні будівель;

· має вигляд в’язкої і однорідної пасти, після висихання утворює структурне та тверде покриття;
· високий вибір кольорів;
· призначена для підготовлених бетонних, цегляних, оштукатурених поверхнях і системах теплоізоляції фасадів. 

2. Склад:  водна дисперсія полімера з додавання кольорового каміння.
3. Головні характеристики:

· має високу еластичність;

· стійка до атмосферних впливів, екологічно безпечна, має високу адгезію до основи;
4. Технічні характеристики:

	№
	Назва показника
	Норма

	1.
	Розмір каменя
	0,8 – 1,2; 1,0 – 1,6; 1,4 – 2,0.

	2.
	Рівень рн
	7,5 – 9

	3.
	Відкритий час при температурі (20±2)оС,хв.
	15 – 20


	4.
	Час висихання при температурі (20±2)оС,год.
	48

	
	Час повного тверднення, днів
	14

	5.
	Розхід матеріалу, кг/м2
	- зерно 0,8 – 1,2 мм: приблизно 3,4 кг/м2
- зерно 1,0 – 1,6 мм: приблизно 4,5 кг/м2;

- зерно 1,4 – 2,0 мм: приблизно 5,5 кг/м2.

	6.
	Густина, кг/л
	1,6 – 1,8


5. Рекомендації для використання: 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-2001. Перед застосуванням штукатурки основу очищають від пилу, масляних плям та інших речовин, які знижують адгезію продукту до поверхні, також основа повинна бути рівною, сухою, без видимих слідів руйнування.   
	№
	Основна поверхня
	Підготовка поверхні
	Грунтування поверхні
	Нанесення штукатурки

	1
	Термоізоляційні системи для фасадів
	Очищається від бруду і пилу. Якщо поверхня крихка, легко осипається або має високу здатність до поглинання вологи, то основу необхідно обробити грунтом універсальний  "GRUNT UNIVERSAL".
	Шар грунтуючої фарби акрилової "QUARTZ GRUNT".   
	Нерозбавлена.

	2
	Бетонні поверхні
	Не наносити на свіжі бетонні основи  (вік не менше 3 місяців з вологістю 3%). Очищається від бруду і пилу, також поверхня повинна бути рівною, сухою та без видимих слідів руйнування.
	Шар грунтуючої фарби акрилової "QUARTZ GRUNT".     
	Нерозбавлена.

	3
	Штукатурки цементно – піщані 
	Не наносити на свіжі штукатурки (віком не менше 14 діб), рекомендоване нанесення не раніше 28 діб. Очищається від бруду і пилу. Якщо поверхня крихка, легко осипається або має високу здатність до поглинання вологи, то основу необхідно обробити грунтом універсальний  "GRUNT UNIVERSAL".

	Шар грунтуючої фарби акрилової "QUARTZ GRUNT".   
	Нерозбавлена.

	4
	Гіпсокартонні плити
	Очищається від бруду і пилу.
	Шар грунтуючої фарби акрилової "QUARTZ GRUNT".   
	Нерозбавлена.


· Примітка:
· Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця;

· Штукатурка після нанесення має білий або молочно – білий колір, який в процесі висихання зникає;

· Висока вологість і низька температура значно збільшує час висихання покриття;

· При тривалій дії вологи можливе легке помутніння штукатурку, яке після висихання зникає.
6. Виконання робіт:

· нанесення штукатурки виконувати після висихання шару грунтуючої фарби акрилової "QUARTZ GRUNT"  затонованої в подібний колір, що і штукатурка ;

· роботи виконувати при температурі поверхні та навколишнього середовища від +5 до +35оС, при цьому вологість повітря повинна складати не вище 80%;
·  перед застосуванням вміст упаковки слід ретельно перемішати;
· штукатурку наносити шпателем з нержавіючої сталі, товщиною не менше 1,5 від  розміру каміння, далі тим же шпателем вирівняти для отримання рівного покриття;
· для запобігання відмінностей в кольорі роботи необхідно проводити на всій поверхні за один прийом, використовуючи при цьому штукатурку з однієї партії;

· контроль якості нанесення штукатурки виконувати за допомогою профільного освітлення відразу після нанесення;

· після закінчення оздоблювальних робіт покриття необхідно захищати від прямого сонячного проміння, дощу і вітру до моменту висихання штукатурки;

· час висихання складає 48 годин;

· робочі інструменти повинні бути очищенні водою, відразу після закінчення робіт. 
7. Зберігання: У фірмовій герметично закритій заводській тарі, при температурі від +5оС до +35оС. Необхідно берегти від замороження і прямої дії тепла. Гарантійний термін зберігання 18 місяців від дати виробництва.
8. Утилізація: Залишки продукту утилізувати, як будівельне сміття, а упаковку – як побутове сміття.
9. Застереження: Під час роботи захищати очі та шкіру. При попаданні продукту в очі негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.
Гарантії: Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, що наведенні в даному описі. При не правильному використанні продукту, а також застосуванню з іншою метою і умов не передбачених цим описом виробник не несе відповідальності. Інформація, що міститься в інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови використання залишаються поза його контролем.
 Штукатурка Р.CRAFTSMAN.1.П.ФС  ДСТУ Б В.2.7-233:2010.

