Технічний опис
Супер біла інтер'єрна фарба SUPER WHITE 
1. Властивості і область застосування:
· фарба призначена для внутрішнього використання;
· використовується для фарбування стелі і стін приміщень по бетонних, гіпсокартонних, відштукатурених, цементно – піщаних та інших пористих поверхнях;

· на вигляд в’язка, однорідна рідина, виготовлена на основі суспензії пігментів та наповнювачів у водному акриловому латексі;
· придатна до тонування в різні кольори.  
2. Головні характеристики:

· гідрофобна, стійка до сухого стирання, екологічно безпечна, має високу адгезію до основи;
· поверхня паро проникна, стійка до дії лугу,  не горить.

3. Технічні характеристики:

	№
	Назва показника
	Норма

	1.
	Ступінь перетиру
	60

	2.
	Рівень рн
	7,5 – 9

	3.
	Час висихання при температурі (20±2)оС, год.
	2 – 4 

	4.
	Густина, кг/дм3
	1,6 – 1,65

	5.
	Розчинник 
	Вода

	6.
	Зовнішній вигляд покриття
	Після висихання утворює однорідну, матову плівку з рівною поверхнею

	7.
	Колір
	Білий, придатна до тонування

	8.
	Розхід,  г/м2
	250 – 350 


4. Рекомендації для використання: 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-2001. Перед застосуванням основу очищають від пилу, масляних плям та інших речовин, які знижують адгезію продукту до поверхні, також основа повинна бути рівною, сухою, без видимих слідів руйнування. Фарбу не наносити на свіжі цементні онови віком до 14 днів та бетонні поверхні віком до 3 місяців. Обов’язково перед застосуванням вміст упаковки слід ретельно перемішати тихохідною мішалкою.  
	Поз. №
	Основна поверхня 
	Підготовка поверхні
	Грунтування поверхні 
	Нанесення фарби

	1
	Бетон, цегла, цементно – піщані штукатурки та інші пористі поверхні (залишкова волога не більше 3%)
	Очистити від пилу, бруду та інших речовин, які знижують адгезію продукту до поверхні, також основа повинна бути рівною, сухою, без видимих слідів руйнування.
	Грунт універсальний (старт) "GRUNT UNIVERSAL"
	Фарбу наносити у два шари. Для першого шару фарби додати 10% води, наступний шар розводити не потрібно.

	2
	Декоративні штукатурки
	Очистити від пилу, бруду та інших речовин, які знижують адгезію продукту до поверхні.
	Грунт універсальний (старт) "GRUNT UNIVERSAL"
	Фарбу наносити у два шари. Для першого шару фарби додати 10% води, наступний шар розводити не потрібно.

	3
	Гіпсокартонні плити
	Очистити від пилу, бруду та інших речовин, які знижують адгезію продукту до поверхні
	Грунт універсальний (старт) "GRUNT UNIVERSAL"
	Фарбу наносити у два шари. Для першого шару фарби добавити 10% води, наступний шар розводити не потрібно.


Примітка:
· В деяких випадках (старих, крихких або сильно поглинаючих основ) рекомендується провести тестування грунта універсальний "GRUNT UNIVERSAL" на невеликій площі, після висихання поверхня повинна не осипатися.
5. Виконання робіт:

· перед застосуванням вміст упаковки слід ретельно перемішати;
· поверхні, що можуть забруднитися фарбою, закрити, а при забрудненні негайно помити;
· фарбу наносити пензлем, валиком або фарборозпилювачем у два шари;

· не наносити на крихкі, вологі поверхні;
· поверхню, яка підлягає фарбуванню необхідно обробити грунт універсальний "GRUNT UNIVERSAL";
· фарбу можна розводити водою. Для першого шару в фарбу добавити 10% води від вмісту упаковки, другий шар розводити не потрібно.;

· другий шар покриття рекомендуємо наносити через 4 години;

· в залежності від умов навколишнього середовища, природи основи та якості підготовки поверхні, час висихання можуть бути змінені;
· інтенсивні кольори із великим насиченням забарвлення не завжди повністю покривають, тому може виникнути необхідність наступного шару;

· для забезпечення рівномірності кольору, особливо на великій площі, використовувати фарбу з однієї партії;
· роботи виконувати при температурі поверхні та навколишнього середовища від +5оС до +35оС, при цьому вологість повітря повинна складати не вище 80%;

· всі вище рекомендації ефективні при температурі від +18оС до +22оС і вологості повітря 60%, за інших умов властивості фарби можуть змінюватися; 
· забороняється використовувати інструменти та ємкості, що почали іржавіти;
· робочі інструменти повинні бути очищенні водою, відразу після закінчення робіт. 
6. Зберігання: У фірмовій герметично закритій заводській тарі, при температурі від +5оС до +35оС. Необхідно берегти від замороження і прямої дії тепла. Гарантійний термін зберігання 18 місяців від дати виробництва.
7. Утилізація: Залишки продукту утилізувати, як будівельне сміття, а упаковку – як побутове сміття.
8. Застереження: Під час роботи захищати очі та шкіру. При попаданні продукту в очі негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.
Гарантії: Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, що наведенні в даному описі. При не правильному використанні продукту, а також застосуванню з іншою метою і умов не передбачених цим описом виробник не несе відповідальності. Інформація, що міститься в інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови використання залишаються поза його контролем. 
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